KJ-2030A耐黄变试验机

操作规程

一、用途：

耐黄变试验机是提供模拟阳光的热度及紫外线辐射环境空间的试验设备。用于材料的黄变加速试验机（一边认为70℃时材料在此箱内试验3小时相当于在自然环境中2个月黄变结果）。可用污染灰色标作参考判定材料的黄变等级，也可目测观察试样黄变的程度。该机去掉紫外线光源后，可作老化试验机和烘箱使用。

- 设计标准：GB/T 4852 (A法)、PSTC-7

- 材料试样：测试材料一般根据托盘大小进行取样。

四、作业方法

- 首先将托盘固定在机器里面，调整好测试材料与灯泡的距离（一般为25±2cm)。

- 其次将转盘速度进行设置.(一般为3±1r/min,亦可根据测试要求进行修改)。

- 以上步骤确认完毕后，将材料放置在托盘上，其中单个样品的一半要用遮光片盖住，确认

后将箱门关闭。

4、设置超温保护：一般是大于测试温度20度。

5、设置温度：耐黄变温度一般为50度或者70度（亦可根据客户要求设置）

注：该机台最高温度为150度，请在机器的测试温度范围内使用！！

6、设置测试时间：对需要测试耐黄时间进行设置。（H/MIN/S 小时/分钟/秒）

注：计数器按键标识

按-号键数字减小

按+号键数字增加

按RESET键数字复位清零

7、打开计时开关

该机器采用温到计时功能，即在测试温度±3度范围内，计时器开始工作。

8、打开UV灯开关

9、设置测试时间完成后，UV灯泡自动关闭，同时机台发出报警响声，测试完成！

10、关闭电源开关。待测试箱内温度恢复到常温状态时方可打开箱门，取出遮光片和测试材料！

11、试验结果判定

目测测试材料（遮光板遮住部分和测试部分对比）

在标准光源箱对色灯下用灰色卡进行目测对比黄变等级（精确到0.5级），选取等级最差

的结果作为最终结果。

注：灰色卡/标准光源箱需要另外购置！

- 作业注意事项：

1、机台应保持水平及稳固。

2、机台侧下面进风口一面要与墙面保持60cm以上距离。

3、测试时不要用眼睛对着灯炮，防止伤害眼睛。

4、超温保护设置要大于实际20度为最适宜

5、如果测试温度过高，测试完成后待温度降至常温时方可打开箱门取出被测物。

6、灯泡寿命为1000小时，如果超过需要跟换。（使用时间可参考累时器）

7、严禁将易燃易爆物品放入箱内测试。

8、UV灯泡装上和取下时要用干燥的棉布或戴上手套进行操作。

9、做老化和烤箱使用时，UV灯泡要取下。

10、机器不用时请将电源开关全部关闭。

六、保养维护：

1、请以干净之棉布擦拭保养。

2、使用后须作清洁保养，绝不可使用水性清洁剂清理。